# PC-ESD                    技术数据表

PC-ESD 是一种具有永久抗静电效果的抗静电改性材料，表面电阻率为 106-109 欧姆，易于打印且表面光滑。其强度、刚度和韧性均衡，0.45 MPa下的热变形温度达到105 摄氏度。它适用于需要对精密电子元件、集成电路及其封装进行静电防护的领域。

基本信息

| 特征 | • 良好的韧性 • 冲击性优良 • 高速打印 | • 光滑的打印表面 • 易于打印 • 低翘曲 |
| --- | --- | --- |
| 应用 | • 精密电子元器件 • 芯片包材 | • 集成电路零件 • 其他需要静电保护的零部件 |
| 加工方式 | • 线材 |  |
| 处理方式 | • 3D打印 | • FDM打印 |

物理性质                             测试方法                  数据

| 密度 | GB/T 1033 | 1.22 g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 11.07（220℃/10kg） |

热性能                               测试方法                  数据

| 热变形温度 | GB/T 1634 | 105 ℃ (0.45Mpa) |
| --- | --- | --- |
| 玻璃化转变温度 |  | N/A |
| 连续工作温度 | IEC 60216 | N/A |
| 最高（短期）使用温度 |  | N/A |

电性能                               测试方法                  数据

| 绝缘电阻 | DIN IEC 60167 | N/A |
| --- | --- | --- |
| 表面电阻 | DIN IEC 60093 | 106-109Ω |

机械性能                              测试方法                  数据

| 拉伸强度 (X-Y) | GB/T 1040 | 60±2 Mpa |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 (Z) | GB/T 1040 | 33±5 MPa |
| 断裂伸长率 (X-Y) | GB/T 1040 | 5.8± 2.1% |
| 断裂伸长率 (Z) | GB/T 1040 | 3.7±1.5% |
| 弯曲强度 (X-Y) | GB/T 9341 | 100±2.1MPa |
| 弯曲强度 (Z) | GB/T 9341 | 45±5.0Mpa |
| 弯曲模量 (X-Y) | GB/T 9341 | 2894±100MPa |
| 弯曲模量 (Z) | GB/T 9341 | 1713±55 Mpa |
| 悬梁臂缺口冲击强度 (X-Y) | GB/T 1843 | 5-11 KJ/m² |
| 悬梁臂缺口冲击强度 (Z) | GB/T 1843 | 2-3KJ/m² |

化学性质                                    数据

| 耐酸碱性 | N/A |
| --- | --- |
| 耐油脂 | N/A |
| 抗UV | 不抗 |
| 疏水性 | N/A |

推荐打印参数                                数据

| 干燥条件 | 95℃ ＞8H |
| --- | --- |
| 喷嘴大小 | 0.4,0.6,0.8mm |
| 喷嘴温度 | 280-290℃ |
| 底板材质 | PEI |
| 底板温度 | 100℃ |
| 风扇大小 | 10-20% |
| 打印速度 | ＜300mm/s |

打印注意事项

切片时，最好打开 Z 缝对齐和起点对齐功能，关闭 Z 轴升降和退出功能，空转时避免穿过外壳，优化切片印刷路径，适当降低印刷速度，以达到最佳印刷效果

机械性能测试条件

| 拉伸测试样条 GB/T 1040 | 弯曲测试样条 GB/T 9341 | 冲击测试样条 GB/T 1843 |
| --- | --- | --- |

- 线材的性能是根据 eSUN 打印的标准样品进行测试的，做设计参考使用，实际打印性会能受打印机类型、打印参数和打印环境等各种因素的影响。

| - 打印测试条件 |  |
| --- | --- |
| 喷头温度 | 280℃ |
| 底板温度 | 100℃ |
| 外层数 | 2 |
| 顶层/底层数 | 3 |
| 内部填充 | 100% |
| 风扇速度 | 0% |

- *基于Bambu P1S 0.4 mm nozzle 和 Orcaslicer 2.1.0测试。

注意

由 eSUN 或代表 eSUN 提供的有关本产品的信息，无论是以数据、建议或其他形式，均经过深入研究，并真诚地认为是可靠的。 但请注意，产品是按 “原样 ”销售的。对于信息或产品的适销性、特定用途的适用性或任何其他性质，eSUN不承担任何责任，也不作任何明示或暗示的陈述或保证。 本声明不免除卖方提出的任何销售条件。