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PPS-CF                       技术数据表             

PPS-CF是一种以PPS为基体、加入碳纤维作为增强相形成的高性能热塑性复合材料。PPS本身是半结晶型高性能聚合物，具有良好的机械强度、耐热性、阻燃性和耐化学腐蚀性；而碳纤维的加入可进一步提高材料的强度、刚度、导热和摩擦学性能，使其在一定场景下成为金属材料及部分高性能塑料的轻量化替代方案。

基本信息

	特征
	•  耐高温           
•  原生阻燃
• 耐磨低摩擦      
	• 打印精度高
• 耐腐蚀
•  良好的强度

	应用
	• 车用构件                 
• 工装治具
	• 电气器件
•  其他机械零部件

	加工方式
	• 线材
	

	处理方式
	• 3D打印                 
	• FDM打印



物理性质                             测试方法                  数据

	密度
	GB/T 1033 
	1.26g/cm3

	熔融指数
	GB/T 3682
	 N/A




热性能                               测试方法                  数据

	热变形温度
	GB/T 1634
	220 ℃ (0.45Mpa)

	玻璃化转变温度
	                                     
	N/A

	连续工作温度
	IEC 60216
	N/A

	最高（短期）使用温度
	
	N/A



电性能                               测试方法                  数据

	绝缘电阻
	DIN IEC 60167
	N/A

	表面电阻
	DIN IEC 60093
	N/A
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机械性能                              测试方法                  数据

	拉伸强度 (X-Y)
	GB/T 1040
	72.2 Mpa

	拉伸强度 (Z)
	GB/T 1040
	16.38 MPa

	断裂伸长率 (X-Y)
	GB/T 1040
	3.89 %

	断裂伸长率 (Z)
	GB/T 1040
	2.77 %

	弯曲强度 (X-Y)
	GB/T 9341
	114 MPa

	弯曲强度 (Z)
	GB/T 9341
	28.8 Mpa

	弯曲模量 (X-Y)
	GB/T 9341
	7342.06 MPa

	弯曲模量 (Z)
	GB/T 9341
	1281.71 Mpa

	悬梁臂缺口冲击强度 (X-Y)
	GB/T 1843
	17.31 KJ/m²

	悬梁臂缺口冲击强度 (Z)
	GB/T 1843
	2.48 KJ/m²

	
	
	



化学性质                                    数据

	耐酸碱性
	[bookmark: _GoBack]耐

	耐油脂                                        
	N/A

	抗UV
	不抗

	疏水性
	N/A



推荐打印参数                                数据

	干燥条件
	120℃ ＞8H

	喷嘴大小
	0.2,0.4,0.6,0.8mm

	喷嘴温度
	300-320℃

	底板材质
	PEI 

	[image: ]底板温度
	100-120℃

	风扇大小
	0-50%

	打印速度
	＜300mm/s
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打印注意事项

切片时，最好打开 Z 缝对齐和起点对齐功能，关闭 Z 轴升降和退出功能，空转时避免穿过外壳，优化切片印刷路径，适当降低印刷速度，以达到最佳印刷效果
机械性能测试条件


	


	
	

	
	
	

	拉伸测试样条 GB/T 1040
	弯曲测试样条 GB/T 9341
	
冲击测试样条 GB/T 1843



线材的性能是根据 eSUN 打印的标准样品进行测试的，做设计参考使用，实际打印性会能受打印机类型、打印参数和打印环境等各种因素的影响。                                

	打印测试条件 
	

	喷头温度
	320℃

	底板温度
	110℃

	外层数
	2

	顶层/底层数
	3

	内部填充
	100%

	风扇速度
	0-30%



*基于Bambu P1S 0.4 mm nozzle 和 Orcaslicer 2.1.0测试。

注意

由 eSUN 或代表 eSUN 提供的有关本产品的信息，无论是以数据、建议或其他形式，均经过深入研究，并真诚地认为是可靠的。 但请注意，产品是按 “原样 ”销售的。对于信息或产品的适销性、特定用途的适用性或任何其他性质，eSUN不承担任何责任，也不作任何明示或暗示的陈述或保证。 本声明不免除卖方提出的任何销售条件。
地址：中国深圳市南山区粤海街道高新南九道 55 号微软科通大厦 15AB 室
电话: (086)-0755-86581960                       传真: (086)-0755-26031982                       邮箱: bright@brightcn.net
www.esun3d.com
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