| rPETG | 技术数据表 |
| --- | --- |
| rPETG耗材是一种化学回收的打印材料，易于打印、成型效果优异、表面光滑、层纹整洁。强度、刚度、韧性均衡、低灰分，适用于常规及快速打印。非常符合降解需求、环保性概念的创客打印日常模型项目，可用作概念模型、快速原型等方面。 |  |

| 基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特征 | •良好的韧性 •快速打印 •成型精度高 | •表面光滑，层纹整洁 •易于打印 •良好的强度 |
| 应用 | •原型设计 •动漫设计 | •装饰用品 |
| 加工方式 | •线材 |  |
| 处理方式 | •3D打印 | •FDM打印 |

| 物理性质 | 测试方法 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1033 | 1.28g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 11.14(230℃/2.16kg) |

| 热性能 | 测试方法 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 热变形温度 | GB/T 1634 | 70.6℃(0.45Mpa) |
| 玻璃化转变温度 |  | N/A |
| 连续工作温度 | IEC 60216 | N/A |
| 最高(短期)使用温度 |  | N/A |

| 电性能 | 测试方法 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | DINIEC 60167 | N/A |
| 表面电阻 | DINIEC 60093 | N/A |

| 机械性能 | 测试方法 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度(X-Y) | GB/T 1040 | 56.09Mpa |
| 拉伸强度(Z) | GB/T 1040 | 39.16MPa |
| 断裂伸长率(X-Y) | GB/T 1040 | 5.36% |
| 断裂伸长率(Z) | GB/T 1040 | 3.8% |
| 弯曲强度(X-Y) | GB/T 9341 | 83.4MPa |
| 弯曲强度(Z) | GB/T 9341 | 63.6Mpa |
| 弯曲模量(X-Y) | GB/T 9341 | 2428.32MPa |
| 弯曲模量(Z) | GB/T 9341 | 2138.18Mpa |
| 悬梁臂缺口冲击强度(X-Y) | GB/T 1843 | 2.06KJ/m² |
| 悬梁臂缺口冲击强度(Z) | GB/T 1843 | 1.98KJ/m² |

| 化学性质 | 数据 |
| --- | --- |
| 耐酸碱性 | 不耐 |
| 耐油脂 | N/A |
| 抗UV | 不抗 |
| 疏水性 | N/A |

| 推荐打印参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 干燥条件 | 55℃，8~12h |
| 喷嘴大小 | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
| 喷嘴温度 | 245~265℃ |
| 底板材质 | PEI |
| 底板温度 | 65~75℃ |
| 风扇大小 | 20%~40% |
| 打印速度 | ＜250mm/s |

打印注意事项

切片时，最好打开Z缝对齐和起点对齐功能，关闭Z轴升降和退出功能，空转时避免穿过外壳，优化切片印刷路径，适当降低印刷速度，以达到最佳印刷效果。

| 机械性能测试条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拉伸测试样条GB/T1040 | 弯曲测试样条GB/T9341 | 冲击测试样条GB/T1843 |

- 线材的性能是根据eSUN打印的标准样品进行测试的，做设计参考使用，实际打印性会能受打印机类型、打印参数和打印环境等各种因素的影响。

| - 打印测试条件 |  |
| --- | --- |
| 喷头温度 | 255℃ |
| 底板温度 | 65℃ |
| 外层数 | 2 |
| 顶层/底层数 | 3 |
| 内部填充 | 100% |
| 风扇速度 | 20%~40% |

- *基于BambuP1S 0.4mm nozzle和Orcaslicer2.1.0测试。

注意

由eSUN或代表eSUN提供的有关本产品的信息，无论是以数据、建议或其他形式，均经过深入研究，并真诚地认为是可靠的。但请注意，产品是按“原样”销售的。对于信息或产品的适销性、特定用途的适用性或任何其他性质，eSUN不承担任何责任，也不作任何明示或暗示的陈述或保证。本声明不免除卖方提出的任何销售条件。